Лодочные ткани SCANTARP

| VINYPLAN 6330 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 750 g/m² Tear strength DIN 53363 250/250 N Tensile strength EN ISO 1421 2400/2300 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6362 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 750 g/m² Tear strength DIN 53363 290/290 N Tensile strength EN ISO 1421 2800/2800 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6521 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC /printed Weight 650 g/m² Tear strength DIN 53363 280/280 N Tensile strength EN ISO 1421 2400/2300 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC |
| --- | --- | --- |
| VINYPLAN 6331 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 550 g/m2 Tear strength DIN 53363 280/240 N Tensile strength EN ISO 1421 2400/2100 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 + 70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6363 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 850 g/m² Tear strength DIN 53363 290/290 N Tensile strength EN ISO 1421 2800/2800 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6545 Arctic Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC/PU Weight 680 g/m² Tear strength DIN 53363 350/350 N Tensile strength EN ISO 1421 3000/3000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 50 ºC |
| VINYPLAN 6333 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 650 g/m² Tear strength DIN 53363 280/280 N Tensile strength EN ISO 1421 2400/2300 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6364 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 850 g/m² Tear strength DIN 53363 300/300 N Tensile strength EN ISO 1421 3000/3000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6548 Extra Arctic Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC/PU Weight 800 g/m² Tear strength DIN 53363 550/550 N Tensile strength EN ISO 1421 4000/4000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 50 ºC |
| VINYPLAN 6337 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 218 cm Coating PVC Weight 650 g/m² Tear strength DIN 53363 300/300 N Tensile strength EN ISO 1421 3000/3000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6379 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 1100 g/m² Tear strength DIN 53363 300/300 N Tensile strength EN ISO 1421 3000/3000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6575 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC/PU Weight 850 g/m² Tear strength DIN 53363 300/300 N Tensile strength EN ISO 1421 3000/3000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 40 ºC |
| VINYPLAN 6361 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 620 g/m² Tear strength DIN 53363 280/240 N Tensile strength EN ISO 1421 2400/2100 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6380 Base fabric Polyester, 1100 dtex Width 205 cm Coating PVC Weight 1250 g/m² Tear strength DIN 53363 600/550 N Tensile strength EN ISO 1421 4000/4000 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 30 ºC | VINYPLAN 6580 Base fabric Polyester, 1670 dtex Width 205 cm Coating PVC/PU Weight 1150 g/m² Tear strength DIN 53363 1300/1200 N Tensile strength EN ISO 1421 8000/7500 N/5 cm Temp. resistance SFS-EN 1876-1 +70 ºC - - 35 ºC |

ООО «Афо Инжиниринг»	OOO «АФО-ТЕК»  			OY SCANTARP AB

Россия, 143400 Московская область	Россия, 191014 Санкт-Петербург		Lukkosalmentie 4

Пятницкое шоссе, 6 км, стр. 9	Артеллерийская 1, офис 448		70421 Kuopio, Finland

Тел/факс 495-937-63-63, тел. 754-05-00 доб.137	Телефон/факс  (812)-610-33-47                		Tel. +358-17-288-1188, fax  17-465-1762

www.afo.ru, afo@afo.ru		www.afo.ru, ploshkina@afo.ru		www.scantarp.fi